Описание товара

Трубы  Talos Dual   состоят из двух бесшовных металлических слоев, внутренний слой изготовлен из меди, а наружный из алюминия.  Два слоя объединены сильными металлургическими связями. Это фундаментальное объединение материалов позволяет трубам Talos Dual   вести себя как бесшовные однородные трубки.

Преимущественные характеристики каждого из двух составляющих  объединены в трубках  Talos Dual. Внутренний слой  Talos Dual изготовлен из меди, обеспечивая высокую прочность, долговечность и отличную коррозионную стойкость, а также  совместимость с  основными элементами, используемыми  для систем  отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, которые связанны с медными трубами или другими элементами, изготовленными из меди и медных сплавов (например, латунь).

В то же время, алюминиевый внешний слой Talos Dual    вносит свой вклад в силу сопротивления и снижение веса трубы. Когда труба Talos Dual     соединяется  внешне с другими элементами алюминия,  как, например, с алюминиевыми заглушками катушки  теплообменника  или алюминиевым листом - поглотителем солнечного коллектора, внешний слой алюминия обеспечивает оптимальное комбинированное  покрытие.

Применение

Трубы Talos Dual поставляются   в стандартных размерах для систем  отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, и в специальных размерах для  промышленного использования. При работе с трубами Talos Dual   используются те же методы и  тот же набор инструментов, что и при работе с медью.

*Talos Dual отвечает требованиям, касающимся давления в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, работающих с последним поколением HFC охладителей (на пример R410A), ее показатели прочности давления превышают предписанные промышленные стандарты (на пример EN-378).

| Talos Dual используемые для монтажа | Максимальное рабочее давление | Предел прочности давления | Расширение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4" х 0.80 mm | 55 Bar (800psi) | > 3.5 x Max Working Pressure | > 40% |
| 3/8” x 0.80 mm | 55 Bar (800psi) | > 3.5 x Max Working Pressure | > 40% |
| 1/2” x 1.00 mm | 55 Bar (800psi) | > 3.5 x Max Working Pressure | > 40% |
| 5/8” x 1.20 mm | 55 Bar (800psi) | > 3.5 x Max Working Pressure | > 40% |

Talos Dual  могут быть присоединены к медными трубами (и другими элементам) путем расширения трубы и  ее внутреннего слоя для контакта меди с медью.

Доступные, с коммерческой точки зрения,   припои с содержанием серебра для  систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения могут быть использованы    с подходящим флюсом  для соединения швов меди с медью и поддержания непрерывности медной поверхности и компонентов системы.

Припои с содержанием серебра имеют свою давнюю историю использования в системах отопления и вентиляции по всему миру, благодаря их универсальности, пластичности и прочности. Так как спаивание требует мало термической энергии, оно не влияет на части соединении  и таким образом сохраняет уникальные характеристики Talos Dual. Альтернативно, пайка твердым припоем  (из Цинка/Алюминия) может использоваться для того, чтобы присоединить Talos Dual  к меди или же  к алюминию. Сплавы цинка/алюминия были разработаны для использования в системах кондиционирования для того, чтобы соединить медь с алюминием. В зависимости от особенностей связи и основных эксплуатационных характеристик, рекомендуются различные сплавы:

| Alloy (сплав) | Type (Тип) | Composition (сплав) | Melting temperature range (диапазон температуры плавления) | Joint (соединение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn96Ag4 | solder | 96% Sn, 4%Ag | 221-225°C | Cu-Cu |
| Sn95Ag5 | solder | 95% Sn, 5%Ag | 221-245°C | Cu-Cu |
| Sn94Ag6 | solder | 94% Sn, 6%Ag | 221-260°C | Cu-Cu |
| Sn97Cu3 | solder | 97% Sn, 3%Ag | 227-310°C | Cu-Cu |
| Zn98Al2 | brazing | 98% Zn, 2%Al | 380-405°C | Cu-Cu, Cu-Alu |
| Zn85Al15 | brazing | 85% Zn, 15%Al | 380-450°C | Cu-Cu, Cu-Alu |
| Zn78Al22 | brazing | 78% Zn, 22%Al | 420-460°C | Cu-Cu, Cu-Alu |

Alloy – сплав : Sn – олово, Ag – серебро, Сu – медь, Zn – цинк, Al – алюминий

Type – Тип : solder -  пайка легкоплавким (мягким) припоем, brazing – пайка тугоплавким припоем (покрытие медью)

Composition – соединение (сплав)

Melting temperature range – диапазон температуры плавления

Joint – соединение

В зависимости от применения в плоских бухтах (PNC coils), либо же в бухтах для  промышленного применения (LWC coils), трубы  Talos Dual  поставляются с гладкой или рефленой внутренней поверхностью. Внешняя поверхность трубы может быть нелегированной (не содержащей добавок) или же предварительно изолированной с помощью высокоэффективной тепловой изоляции изготовленной из «сшитого» полиэтилена (PEX).

Преимущества

- Сохранения выигрышных свойств меди

- Более стабильная и низкая стоимость по сравнению с медью

- Снижение веса трубы

- Продукт может быть сделан под специальный заказ

- Сбалансированное сочетание материалов в пределах систем отопления, вентиляции, кондиционирования, охлаждения и ее компонентов

Сырье

- медь высокой чистоты ( с минимальным медным содержанием 99.9 %)

- алюминий или алюминиевый сплав ( с минимальным алюминиевым содержанием 99.7%)

Доступность

| Плоские бухты (PNC coils) | 10-15 м |
| --- | --- |
| Бухты для промышленного применения (LWC coils) | 50-300 кг |
| Прямые отрезки | 0.30-6.0 м |

Размеры

|  | Трубы для монтажа | Трубы для промышленного применения |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр | 1/4", 3/8", 1/2" и 5/8" | От 6 до 20 мм |
| Толщина стенки | 0.80-1.20 мм | 0.30-1.50 мм |

Упаковка

| Плоские бухты (PNC coils) | В картонных коробках на деревянных поддонах |
| --- | --- |
| Бухты для промышленного применения (LWC coils) | На деревянных поддонах с картонными вставками и защитной пленкой |
| Прямые отрезки | Вязанки, обернутые защитной пленкой в деревянных коробках |

Технические характеристики

- Стандарт компании TB 01

Трубы Talos Dual для систем кондиционирования и вентиляции в настоящее время одобрены Немецким органом сертификации ТÜV.